#406 RAZORBACK™

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

DESIGNATION	: Tapis industriel

TYPE	: Antifatigue, antidérapant

DESCRIPTION	: Surface cannelée

MATERIEL	: Mousse de vinyle

PROCEDE	: Mousser

# CATEGORIE	:	“BETTER”

APPLICATION RECOMMANDEE:	Industrie moyenne, milieux secs

| Référence Notrax | Dimensions Standards | Epaisseur (mm) | Couleur | Poids (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 406S0323GY | 60cm x 91cm | 9,4mm | Gris | 1,6 |
| 406S0335GY | 91cm x 152cm | 9,4mm | Gris | 4,1 |
| 406R3233GY | 60cm x 10m | 9,4mm | Gris | 18 |
| 406R0324GY | 60cm x 18,3m | 9,4mm | Gris | 33 |
| 406R3333GY | 91cm x 10m | 9,4mm | Gris | 27,3 |
| 406R0336GY | 91cm x 18,3m | 9,4mm | Gris | 50 |
| 406R3433GY | 122cm x 10m | 9,4mm | Gris | 36,6 |
| 406R0348GY | 122cm x 18,3m | 9,4mm | Gris | 67 |

REMARQUES:

- Surface  “Dyna-Shield™”,  qui crée une barrière solide et réduit l’usure de plus de 50%

- Toutes dimensions en largeur 60, 91 et 122 cm disponible sur demande avec

4 bords biseautés

- Ne résiste pas aux graisses/huiles animales.

- Les stries sont dans le sens de la largeur

#406 RAZORBACK™

TESTS DE PRODUIT

Résistance à l’abrasion

ASTM D3884 méthode RPDH:	7,19% perte de poids

Résistance au poids ASTM D1004:	9,8 kg/cm2

Taux d’élasticité ASTM D-412:	30%

Déflexion compression:	1,70 cm avec 116 kg/cm2

Flux critique d’énergie rayonnante:	0,24 Watt/cm2

Coefficient de friction statique

ASTM C1028:	0,68

Tous les produits NOTRAX® sont testés par un laboratoire indépendant.