|  | FICHE PRODUIT | 2376 |
| --- | --- | --- |
| Réf. de prod. 2376 Cat. de sécurité EN ISO 20345::2007 A E Pointures 35/36 – 45/46 | Description du modèle: Sabot de bloc en polymère, de securitè pour utilisation professionnelle different couleurs, antistatique, antichoc, anti-glissement Tige et semelle en SEBS Termo/Tecno Polymer Emplois suggérés: hôpitaux, cliniques, Industries alimentaires, industries chimiques et pharmaceutiques. Précaution et entretien de la chaussure: : Il peut etrè sterilize en autoclave giusq’au 135°C |  |

| MATERIAUX | SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE |
| --- | --- |

|  | Parag. EN 20344 | Description | Unité de mesure | Résultat obtenu | Requise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaussure complète | Protection des doigts: embout métallique résistante: au choc de 200 J | 5.3.2.3 | Résistance au choc (hauteur libre après choc) | mm | 14,6 | ( 14 |
|  | et à la compression de 1500 Kg | 5.3.2.4 | Résistance à la compression (hauteur libre après compression) | mm | 14,9 | ( 14 |
|  | Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques. | 6.2.2.2 | Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec | ( ( | 1,55x108( 4,30x108( | ( 1,00x105 ( ( 1,00x109 ( |
|  | Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon | 6.2.4 | Absorption du choc au talon | J | > 28,0 | ( 20 |
| Tige | Polymère: |  |  |  |  |  |
| Doublure |  |  |  |  |  |  |
| antérieure |  |  |  |  |  |  |
| Doublure |  |  |  |  |  |  |
| postérieure |  |  |  |  |  |  |
| Semelle/marche | En Polymère, anti-glissement, résistante à l’abrasion | 5.8.3 | Résistance à l’abrasion (perte de volume) | mm3 | 215 | ( 250 |
|  |  | 5.8.4 | Résistance aux flexions (élargissement coupe) | mm | 2,5 | ( 4 |
|  | Coefficient d’adhérence de la semelle extérieure | SRC | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied | 0,40 | ( 0,32 |
|  |  |  | SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) | 0,35 | ( 0,28 |
|  |  |  | SRB : acier + glycérine – plante du pied | 0,18 | ( 0,18 |
|  |  |  | SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°) | 0,13 | ( 0,13 |